Altro Ensemble modulaarinen vinyylilattia – työselitys

Altro Ensemble modulaarinen vinyylilattia: M1-luokiteltu, ääntä vaimentava, polyuretaanivahvennettu mikroviistereunainen kerroksellinen vinyylilaatta. Paksuus 2,6 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm, liukuesteluokka R10, askeläänenvaimennus noin 15 dB, käyttöluokka 23/33/42, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa pehmitinaine.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan. Huom! Märkäliimaus ja vahva liima esim. Ardex AF 145. Märkäliimaus tiiviillä alustalla edellyttää vähintään 2 mm tasoitekerrosta, jotta saavutetaan tasaisesti imukykyinen alusta.

 Värit huoneselityksen mukaan.