Amtico Access design-lattia - työselitys

Amtico Access design-lattia: polyuretaanivahvennettu irtoasennettava viistereunainen kerroksellinen vinyylilaatta. M1-luokiteltu. Paksuus 5,0 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm, liukuesteluokka R9, askeläänenvaimennus 9 dB, käyttöluokka 23/33/42, kulutuskestoluokka T.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.