Amtico First design-lattia - työselitys  
  
Amtico First design-lattia: polyuretaanivahvennettu viistereunainen kerroksellinen vinyylilaatta. Paksuus 2 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,3 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 23/31, kulutuskestoluokka T.  
  
Asennuksessa huomioidaan SisäRYL, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset. Huom. Betonin RH (%) arviointisyvyydellä (A) korkeintaan 85 ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa 1 – 3 cm syvyydellä (0,4xA) 75.  
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
Värit huoneselityksen mukaan.