Amtico Form Natural Wood Grain Emboss design-lattia - työselitys

Amtico Form Natural Wood Grain Emboss design-lattia: puukuvioinen ftalaattivapaa M1-luokiteltu polyuretaanivahvennettu viistereunainen kerroksellinen vinyylilaatta, jossa laatan kuosi ja pintastruktuuri on synkronoitu. Paksuus 2,5 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,70 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 23/34/43, kulutuskestoluokka T.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.