Amtico Signature design-lattia - työselitys

Amtico Signature design-lattia: polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu kerroksellinen vinyylilaatta, jossa on keraamipartikkelein vahvistettu kulutuskerros ja Multiple Performance System rakenne. Paksuus 2,5 mm, kulutuskerroksen paksuus 1,0 mm, liukuesteluokka R9, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset. Huom. Betonin RH (%) arviointisyvyydellä (A) korkeintaan 85 ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa 1 – 3 cm syvyydellä (0,4xA) 75.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.