**LASITETTU SEINÄLAATTA**

**KOSTEIDEN TILOJEN SEINÄT**

* Esim. kosteiden tilojen seinäpinnat, joissa vaaditaan vedeneristyskerros laattojen alla.
* Arctic Glossy, RTV-Yhtymä Oy
* Väri, kiiltävä valkoinen
* Koko 20x40 cm (198x398x7 mm)

**POHJUSTUS JA TASOITUS**

* Seinän materiaalin ollessa joko kevytbetoni-, tiili- tai betoniseinä.
* Pohjustus ARDEX P 51 – pohjustusaineella 1:3 veteen laimennettuna. Kuivumisaika n. 1 h.
* Tasoitus ARDEX B 12 – tasoitteella 0-5 mm tai ARDEX A 950 – tasoitteella > 1mm kerrosvahvuuksiin.

**VEDENERISTYS**

* ARDEX P 51 –pohjustusaine levitetään kauttaaltaan laimennettuna vedellä 1:3.
* Vedeneristys tehdään ARDEX 8+9 /ARDEX 8+9 LW – tai ARDEX S 1-K –vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmällä.
* ARDEX 8+9 / ARDEX 8+9 LW–vedeneriste levitetään kahteen kertaan. Ensimmäisen levityskerran yhteydessä asennetaan ARDEX -vahvistusnauhat kulmiin ja levysaumoihin. Putkiläpivientien tiivistys tehdään pastamaisella ARDEX 8+9 / ARDEX 8+9 LW -vedeneristeellä. Toinen levitys voidaan tehdä n. tunnin kuluttua ensimmäisestä levityskerrasta ja laatoitustyö voidaan aloittaa kahden tunnin kuluttua toisesta levityskerrasta.
* ARDEX S 1-K –vedeneriste levitetään vähintään kahteen kertaan. Ensimmäisen levityskerran yhteydessä asennetaan ARDEX SK –vahvistusnauhat rajakohtiin ja levysaumoihin. Ardex S 1-K -vedeneristeen kanssa voidaan käyttää nurkissa Ardex SK 90 -sisäkulma- ja Ardex SK 270 -ulkokulmakappaletta. Putkiläpivientien ympärille asennetaan ARDEX -läpivientikappale. Toinen levitys voidaan tehdä n. kahden tunnin kuluttua ensimmäisestä levityskerrasta ja laatoitustyö voidaan aloittaa kahdentoista tunnin kuluttua viimeisestä levityskerrasta.

**LAATOITUS**

* Laattojen kiinnitys tehdään ARDEX X 77 –kiinnityslaastilla. Seinälaatat voidaan saumata n. 8 tunnin kuluttua laatoituksesta.
* Laattojen saumaus tehdään ARDEX G6 Flex –saumalaastilla.
* Elastiset saumaukset tehdään väristä riippuen ARDEX SN – tai ARDEX SE-märkätilasilikonilla.
* Laatoituksessa, saumauksessa ja kuivumisajoissa on noudatettava kaikkia valmistajan antamia ohjeita.

**Huom! Yllä oleva on suuntaa-antava yleisohjeistus, voit muokata tekstiä tarvittaessa kohteesi mukaan.**