**LASITTAMATON KUIVAPURISTELAATTA**

**RULLAKKOLIIKENTEEN ALAISET LATTIAT**

* Esim. rullakkoliikenteen alaiset myymälätilat, joissa on keskisuuret ja suuret rasitukset
* Granitogres – kuivapuristelaatta, RTV-Yhtymä Oy
* Väri Dakota, pinta himmeä
* Koko 30x30 cm
* Jalkalista 9x30 cm, malli Battiscopa (yläreuna pyöristetty), RTV-Yhtymä Oy.
* Laatoitettava alue puhdistetaan sementtiliimasta ja muusta tartuntaa heikentävästä aineksesta.
* Laatoitettava betonialue pohjustetaan kauttaaltaan ARDEX P 51 – pohjustusaineella, seossuhde valmistajan ohjeen mukaan.
* Ylitasoitus tehdään ARDEX K 70 – itsetasoittuvalla tasoitteella. Tasoitteen käyttöpaksuus on 3-30 mm ja kuivumisaika 24 h. ARDEX K 70 – tasoitteella tehdään myös tarvittavat kallistukset, jolloin tasoite sekoitetaan hieman jäykemmäksi (vesimäärä – 10%).
* Suorilla alueilla laatoitettavan alustan tasaisuus: Sisä RYL 2013 taulukko 541:T3, Luokka 1, +/- 2 mm / 2000mm.
* Laattojen kiinnitys alustaan Ardex X 78 –kiinnityslaastilla. Laastikampa valitaan alustan tasaisuuden ja laattakoon mukaan siten, että saavutetaan 100 % tartunta laatan ja alustan välillä.
* Saumaus tehdään ARDEX G8S – saumalaastilla. Valmiin sauman syvyys korkeintaan 1 mm laatan pinnasta.
* Lattian liikuntasaumat rakennesuunnitelmien mukaan, liikuntasaumat saumataan väristä riippuen ARDEX SN – tai ARDEX SE-märkätilasilikonilla.
* Jalkalistan, laatan ja sauman värit arkkitehdin laatiman sisävärityssuunnitelman mukaan.
* Lattiakuviot erillisen suunnitelman mukaan.
* Laatoituksessa, saumauksessa ja kuivumisajoissa on noudatettava kaikkia valmistajan antamia ohjeita.

**Huom! Yllä oleva on suuntaa-antava yleisohjeistus, voit muokata tekstiä tarvittaessa kohteesi mukaan.**