Suprema

Altro SupremaTM SY20, Altro EasycleanTM -käsitelty, likaa hylkivä liukastumisen estävä turvalattia, jossa on liukastumisen estäviä kiteitä sekä mittapysyvyyden varmistava tukirakenne maton pohjassa. Maton rakenteen ansiosta elinikäinen liukuesteominaisuus R10 / PTV ≥36. Paksuus 2 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T. M1-luokiteltu. Ftalaattivapaa. Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset. Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan. Värit huoneselityksen mukaan.