DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

05

EN14411

El signatario, representando al siguiente fabricante:

Planta de fabricación:

Argenta Cerámica, S. L. Pol. Ind. Vall d´Alba, vial 5, parcela 2. 12194 VAL D´ALBA (Castellón) España

Declara que:

El producto “Baldosa para pared y suelo, serie Bora 450X450 mm ” con espesor de 9.8 mm, es conforme con las disposiciones del Anexo ZA de la EN 14411:2006 Ceramic tiles – Definitions, classification, characteristics and marking – baldosas cerámicas prensadas en seco con E ( Absorción de agua) entre 3 y 6 %.

Descripción del producto y usos finales previstos: Baldosas cerámicas, esmaltadas, para paredes y suelos interiores. Grupo BIIa.

Características del producto anterior:

| Características/ Characteristics | Valor declarado /Declared value | Notas / Notes |
| --- | --- | --- |
| Reacción al fuego / Reaction to Fire | Clase A1/ A1 Class | Según decisión 96/603 CE, modificada |
| Resistencia a la flexión / Flexural tensile strenght | > 22 N/ mm2 | ISO-10545-4 |
| Fuerza de Rotura / Breaking Strenght | > 1100 N | ISO-10545-4 |
| Emisión de sustancias peligrosas / Release of dangerous substances | PND / NPD | No exigible por la reglamentación nacional |
| Adhesión / Adhesion | Para adhesivo C1 ≥ 0,5 N/mm2 Para adhesivo C2 ≥ 1 N/mm2 | Método de ensayo EN 1348 apartado 8.2 |
| Durabilidad: Ciclos Hielo -Deshielo / Durability: freeze – thaw cycle | PND / NPD | No aplicable a interiores / |
| Resistencia al Deslizamiento / Slipperness | CLASE 0 | NORMA SU ( ENSAYO UNE – ENV 12633:2003 ) |

Otras Características:

| Características | Valor declarado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Características dimensionales / Technical feature Desviación sobre medidas de lados / Facial dimensions Range: Medida del lado / Side dimensions Ortogonalidad / Ortogonality Planitud / Flatness Curvatura Lateral - Central / Edge – Centre Curvature Aspecto superficial / Surface quality | ±0.20% ±0.20% ±0.20% ±0.20% Cumple / Passed | ISO-10545-2 |
| Resistencia al Cuarteo / Crazing resistance | Cumple /Passed | ISO-10545-11 |
| Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas / Resistance to Chemichals | Cumple / Passed Mínimo GB | ISO 10545-13 |
| Resistencia a las manchas / Resistance to Staining | Cumple / Passed Mínimo 3 | ISO-10545-14 |
| Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to superficial abrasion | Marfil 4 Perla, Cuero 3 Acero 2 | ISO-10545-7 |
| Dureza Mohs / Scratch hardness according to Mohs | 5 | MÉTODO DISPONIBLE, NO EXIGIDO. UNE- EN 67-101 |

Firma:

Nombre: Juan Martínez Jarque

Cargo: Responsable de Calidad

Fecha: 15/03/12