Amtico Spacia Acoustic -designlattia - työselitys

Amtico Spacia Acoustic -designlattia: polyuretaanivahvennettu, M1-luokiteltu, ftalaattivapaa, viistereunainen, ääntävaimentava (18 db) kerroksellinen vinyylilaatta. Paksuus 3,5 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 23/33/42, kulutuskestoluokka T.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset. Huom. Betonin RH (%) arviointisyvyydellä (A) korkeintaan 85 ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa 1 – 3 cm syvyydellä (0,4xA) 75.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.