Tapibel INCATI Atlantic (RTV-Yhtymä Oy)

Atlantic, tuftattu tekstiililaatta. Paksuus 6,5 mm, nukan korkeus 5,5 mm, nukka polyamidi 1000 g / m2, käyttöluokka 33.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.