**Basicfloor & Wall klinkkeri työselitys**

Basicfloor & Wall kuivapuristettu, lasitettu seinä- ja lattiaklinkkeri, valmistettu standardin EN14411 Blb GL mukaan, vedenimukyky 0,5-3%, himmeälasitteinen, hapon ja emäksen kestävä. Ecolabel, Joutsenmerkki sekä EPD hyväksytty. Paksuus 6mm, laatat valmistettu moduulimittaiseksi 2mm saumajaolla.

Liikuntasaumat rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Laatoituskentän koko max 25 – 30 m². Sivujen suhde max 1:2. Kentän maksimi pituus 8m. Liikuntasauma aina kun rakenteessa on liikuntasauma. Liikuntasauma aina kun pinnat kohtaavat esim. seinän ja lattian rajakohta, seinien sisäkulmat jne.