**Pro System – Pro Matrix työselitys**

**Pro Matrix** kuivapuristettu lasittamaton lattialaatta, EN14411 Bla UGL, vedenimukyky alle 0,5%, rektifioitu, paksuus 11 mm, murtolujuus 3200 N, EPD ympäristösertifioitu. **Pro Matrix** laatta on valmistettu likaa hylkivällä Dry Digital menetelmällä. Asennus 2 mm saumalla. Tuotteen kitkaominaisuus on R10, A.

Liikuntasaumat rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Laatoituskentän koko max 25 – 30 m². Sivujen suhde max 1:2. Kentän maksimi pituus 8m. Liikuntasauma aina kun rakenteessa on liikuntasauma. Liikuntasauma aina kun pinnat kohtaavat esim. seinän ja lattian rajakohta, seinien sisäkulmat jne.